# PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.1	Conditions générales .1	Les clauses des Conditions générales et celles des Conditions générales

complémentaires font partie intégrante de la présente section et s'appliquent.

1.2	Ouvrages connexes    .1	Profilés supports suspendus pour cloisons accrochées au plafond	Section 05500

.2	Fonds de clouage							Section 06100

.3	Cabines de douche et d'habillage					Section 10185

.4	Accessoires de toilettes et de baignoires				Section 10800

1.3	Échantillons	      .1	Soumettre deux échantillons mesurant [12 x12 po] [300 x 300 mm] illustrant le fini des

deux faces du panneau, le fini des deux rives et les détails de l'âme, conformément à la

section 01340.

.2	Soumettre un échantillon représentatif de chaque pièce de quincaillerie, y compris les

pièces de support, les ancrages et les garnitures.

1.4	Dessins d'atelier	      .1	Soumettre les dessins d'atelier conformément aux exigences de  la section 01340.

.2	Les dessins doivent indiquer les détails de fabrication, les plans, les cotes de niveau, les

détails des pièces de quincaillerie ainsi que ceux  relatifs à l'installation.

1.5	Fiche d'entretien	      .1	Fournir les instructions nécessaires à l'entretien du plastique laminé, qui doivent être

incorporées au manuel d'entretien et d'exploitation mentionnée à la section 01730.

1.6	Protection	      .1	Pendant toute la durée du transport et de l'installation, protéger les ouvrages dont les

surfaces sont finies en laminé à l'aide d'un papier kraft fort ou les placer dans des

cartons pour les expédier. Une fois au chantier, entreposez les matériaux de façon

horizontale.

1.7	Garantie		      .1	Fournir un document écrit, émis et signé au nom du Propriétaire, stipulant que les

ouvrages de plastique stratifié sont garantis contre le gauchissement et la délamination pour une période de cinq (5) ans (voir détail de garantie complète au www.decolam.ca). La quincaillerie est elle aussi couverte pour une période de cinq

(5) ans à compter de la date de signature du certificat de "Réception définitive" de

l'ouvrage.

# PARTIE 2 –PRODUITS

REDACTEUR: précisez  l’option désirée dans les sections matériaux et fabrication et supprimer les autres. L’option détermine l’âme des matériaux à utiliser.

OPTION A : Pilastres, portes et séparateur en plastique stratifié massif.

OPTION B : Pilastres et portes en plastique stratifié massif, séparateurs en aggloméré

recouvert de plastique stratifié.

OPTION C : Pilastres en stratifié massif, portes et séparateurs en aggloméré recouvert de plastique

stratifié.

REDACTEUR: précisez  l'épaisseur, la couleur et le motif, car le coût varie considérablement selon ces critères. Si plus d'un type de feuille de plastique stratifié est requis (couleur/fini), prescrire les différents types et s'assurer que les dessins et/ou le devis indiquent à quel endroit chacun des types doit être utilisé.

2.1	Matériaux	.1.1	Cloisons de toilette suspendues de marque Decolam Inc. ou équivalent approuvé avant

le dépôt des soumissions. Les couleurs peuvent être choisies parmi les produits Arborite, Formica, Nevamar, Pionite, Trespa ou Wilsonart.

## OPTION A

.1.2 	Plastique laminé massif: conforme à la norme CAN3-A172-M79, autoportant, de

[19 mm] [3/4 po] d'épaisseur, de couleur et de fini aux choix de l'architecte/designer.

## OPTION B OU C

.1.2	Plastique laminé massif: conforme à la norme CAN3-A172-M79, autoportant, de

[19 mm] [3/4 po] d'épaisseur, de couleur et de fini aux choix de l'architecte/designer.

.1.3	Feuilles de plastique laminé: conforme à la norme CAN3-A172-M79 de type utilisation

générale, de couleur et de fini aux choix de l'architecte/designer.

.1.4	Portes et/ou panneaux composites:

.1	Âme: panneau de particules agglomérées conforme à  la norme CAN3-0188.1-

M78, de qualité H, poncé sur  les deux  faces, de [15,8 mm] [5/8 po]

d'épaisseur.

.2	Bordure de [50 mm] [2 po]: plastique laminé massif: conforme à la norme

CAN3-A172-M79, de [15,8 mm] [5/8 po] d'épaisseur.

.2	Adhésifs pour laminé: colle contact conforme à la norme ONGC 71-GP-20M.

.3 Quincaillerie:

.1	Charnières: ultra-robustes, du type enveloppante et résistante à la corrosion, en métal non ferreux (ZAMAC #5) avec un fini chrome satiné, autolubrifiantes, à oscillation vers l'intérieur comme vers l'extérieur, à mouvement de retour par gravité, munie d’un mécanisme sur double came en nylon, réglable de façon à pouvoir caler la porte dans un angle maximal de 90°.

.2	Verrou et gâche: coulés en métal non ferreux (ZAMAC #5) permettant un

accès rapide au compartiment de toilette en cas d'urgence en soulevant la porte.

.3	Butée de porte: moulé en métal non ferreux (ZAMAC #5) avec amortisseur de

caoutchouc.

.4	Supports muraux et d'assemblage: profilés d'aluminium continu extrudé à fini anodisé clair (optionnel : peuvent être fourni en acier inoxydable moyennant une surcharge).

.5	Crochet à vêtements: crochet et butoir de porte combinés coulés en métal non

ferreux (ZAMAC #5).

.6	Poignées de porte: du type approprié en J aux portes régulières battants vers l'extérieur et  en D pour compartiments de toilette pour handicapés, conformes aux normes 4.2.6.1 et 5.2.2.d, e, CAN/CSA-B651-95.

.7	Entretoise du haut: aluminium extrudé à fini anodisé clair du type anti-

grippage.

.8	Tôle d'acier inoxydable: conforme à la norme ASTM A167-82, de type [[302]

[304]] avec fini brossé.

.9	Attaches: vis apparentes au choix : ordinaires ou inviolables. Les vis ordinaires sont en acier zingué et du type mâle femelle pour les pentures. Celles inviolables sont en acier inoxydable de type 410 pour une meilleur dureté.

.10	Produit d'étanchéité: produit hydrofuge ou colle recommandée par le fabricant

du laminé.

OPTIONNEL

.4	Feutre de polypropylène noir incrusté de part et d’autre de la porte de la cloison

(cache-vue ou astragale).

2.2	Fabrication

OPTION A

.1	Fabriquer les pilastres, portes et séparateurs avec des panneaux de plastique laminé massif, de [19 mm] [3/4 po] d'épaisseur, selon les dimensions indiquées.

.2	Chanfreiner uniformément les rives apparentes à environ 20°.

OPTION B

.1	Fabriquer les pilastres et les portes avec des panneaux de plastique laminé massif, de

[19 mm] [3/4 po] d'épaisseur, selon les dimensions indiquées.

.2	Fabriquer les séparateurs avec des panneaux de plastique laminé composite comprenant une âme en particules et une bordure (cadre) rigide de stratifié massif d'environ [51 mm] [2 po] pour une épaisseur totale de [19 mm] [3/4 po], selon les dimensions indiquées.

.3	Coller le plastique laminé sur le matériau de l'âme. S'assurer que le  laminé s'appuie sur toute la surface de l'âme afin d'obtenir une parfaite adhérence sur toute la superficie des feuilles, ce procédé doit se faire sous presse.

.4	Chanfreiner uniformément les rives apparentes à environ 20°.

OPTION C

.1	Fabriquer les pilastres avec des panneaux de plastique laminé massif, de [19 mm]

[3/4 po] d'épaisseur, selon les dimensions indiquées.

.2	Fabriquer les portes et les séparateurs avec des panneaux de plastique laminé composite comprenant une âme en particules et une bordure (cadre) rigide de stratifié massif d'environ [51 mm] [2 po] pour une épaisseur totale de [19 mm] [3/4 po], selon les dimensions indiquées.

.3	Coller le plastique laminé sur le matériau de l'âme. S'assurer que le  laminé s'appuie sur toute la surface de l'âme afin d'obtenir une parfaite adhérence sur toute la superficie des feuilles, ce procédé doit se faire sous presse.

.4	Chanfreiner uniformément les rives apparentes à environ 20°.

# PARTIE 3 -EXECUTION

  - Montage des cloisons

.1	Monter les cloisons solidement, d'aplomb et d'équerre.

.2	Ménager un espace maximale de [12 mm] [1/2 po] entre le mur et le panneau ou le montant d'extrémité.

.3	Munir chaque porte de charnières, d'un loquet et d'un crochet à vêtements. Ajuster et

aligner les pièces de quincaillerie pour assurer un fonctionnement souple et

convenable. Fixer à 30° l'entrebâillement de la porte en position de repos.

.4	Munir d'une poignée les portes battant vers  l'extérieur.

  - Cloisons suspendues

RÉDACTEUR: Deux types de suspension sont possible. La première consiste à fixer directement le pilastre sur la face verticale d'une poutre en C dissimulée dans le plafond. La deuxième méthode consiste à installer des étriers de suspensions sur chaque pilastre, ce qui nous permet de se fixer par en dessous d'une surface.

.1 	Fixer les montants aux profilés d'acier de support dans les plafonds à  l'aide de  fixations

appropriées.

.2	S'assurer que les supports ne transmettent pas la charge au plafond.

.3	Dans le cas d'étriers de suspension, recouvrir les pièces d'un couvres sabots d'acier

inoxydable.

.4	Ajuster au même niveau le bas des portes et celui des montants, et ce, en plaçant la porte

en position fermée.

  - Nettoyage

.1	Au parachèvement des ouvrages de cette section, enlever tous les éléments de

protection, nettoyer les surfaces finies pour qu'elles soient exemptes de souillures et de

taches.

.2	Polir les pièces métalliques et  remplacer celles qui sont défectueuses ou abimées.